温度℃; K型镍铬－镍硅（镍铬－镍铝）热电动势（mV）（JJG 351-84）参考端温度为0℃. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. -50; -1.889; -1.925; -1.961; -1.996; -2.032; -2.067; -2.102; -2.137; -2.173; -2.208. -40; -1.527; -1.563; -1.600; -1.636; -1.673; -1.709; -1.745; -1.781; -1.817; -1.853. -30; -1.156; -1.193; -1.231; -1.268; -1.305; -1.342; -1.379; -1.416; -1.453; -1.490. -20; -0.777; -0.816; -0.854; -0.892; -0.930; -0.968; -1.005; -1.043; -1.081; -1.118. -10; -0.392; -0.431; -0.469; -0.508; -0.547; -0.585; -0.624; -0.662; -0.701; -0.739. -0; 0; -0.039; -0.079; 0.118; -0.157; -0.197; 0.236; -0.275; -0.314; -0.353. 0; 0; 0.039; 0.079; 0.119; 0.158; 0.198; 0.238; 0.277; 0.317; 0.357. 10; 0.397; 0.437; 0.477; 0.517; 0.557; 0.597; 0.637; 0.677; 0.718; 0.758. 20; 0.798; 0.838; 0.879; 0.919; 0.960; 1.000; 1.041; 1.081; 1.122; 1.162. 30; 1.203; 1.244; 1.285; 1.325; 1.366; 1.407; 1.448; 1.489; 1.529; 1.570. 40; 1.611; 1.652; 1.693; 1.734; 1.776; 1.817; 1.858; 1.899; 1.940; 1.981. 50; 2.022; 2.064; 2.105; 2.146; 2.188; 2.229; 2.270; 2.312; 2.353; 2.394. 60; 2.436; 2.477; 2.519; 2.560; 2.601; 2.643; 2.684; 2.726; 2.767; 2.809. 70; 2.850; 2.892; 2.933; 2.875; 3.016; 3.058; 3.100; 3.141; 3.183; 3.224. 80; 3.266; 3.307; 3.349; 3.390; 3.432; 3.473; 3.515; 3.556; 3.598; 3.639. 90; 3.681; 3.722; 3.764; 3.805; 3.847; 3.888; 3.930; 3.971; 4.012; 4.054. 温度℃; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 100; 4.095; 4.137; 4.178; 4.219; 4.261; 4.302; 4.343; 4.384; 4.426; 4.467. 110; 4.508; 4.549; 4.590; 4.632; 4.673; 4.714; 4.755; 4.796; 4.837; 4.878. 120; 4.919; 4.960; 5.001; 5.042; 5.083; 5.124; 5.164; 5.205; 5.246; 5.287. 130; 5.327; 5.368; 5.409; 5.450; 5.490; 5.531; 5.571; 5.612; 5.652; 5.693. 140; 5.733; 5.774; 5.814; 5.855; 5.895; 5.936; 5.976; 6.016; 6.057; 6.097. 150; 6.137; 6.177; 6.218; 6.258; 6.298; 6.338; 6.378; 6.419; 6.459; 6.499. 160; 6.539; 6.579; 6.619; 6.659; 6.699; 6.739; 6.779; 6.819; 6.859; 6.899. 170; 6.939; 6.979; 7.019; 7.059; 7.099; 7.139; 7.179; 7.219; 7.259; 7.299. 180; 7.338; 7.378; 7.418; 7.458; 7.498; 7.538; 7.578; 7.618; 7.658; 7.697. 190; 7.737; 7.777; 7.817; 7.857; 7.897; 7.937; 7.977; 8.017; 8.057; 8.097. 200; 8.137; 8.177; 8.216; 8.256; 8.296; 8.336; 8.376; 8.416; 8.456; 8.497. 210; 8.537; 8.577; 8.617; 8.657; 8.697; 8.737; 8.777; 8.817; 8.857; 8.898. 220; 8.938; 8.978; 9.018; 9.058; 9.099; 9.139; 9.179; 9.220; 9.260; 9.300. 230; 9.341; 9.381; 9.421; 9.462; 9.502; 9.543; 9.583; 9.624; 9.664; 9.705. 240; 9.745; 9.786; 9.826; 9.867; 9.907; 9.948; 9.989; 10.029; 10.070; 10.111. 250; 10.151; 10.192; 10.233; 10.274; 10.315; 10.355; 10.396; 10.437; 10.478; 10.519. 260; 10.560; 10.600; 10.641; 10.882; 10.723; 10.764; 10.805; 10.848; 10.887; 10.928. 270; 10.969; 11.010; 11.051; 11.093; 11.134; 11.175; 11.216; 11.257; 11.298; 11.339. 280; 11.381; 11.422; 11.463; 11.504; 11.545; 11.587; 11.628; 11.669; 11.711; 11.752. 290; 11.793; 11.835; 11.876; 11.918; 11.959; 12.000; 12.042; 12.083; 12.125; 12.166. 温度℃; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 300; 12.207; 12.249; 12.290; 12.332; 12.373; 12.415; 12.456; 12.498; 12.539; 12.581. 310; 12.623; 12.664; 12.706; 12.747; 12.789; 12.831; 12.872; 12.914; 12.955; 12.997. 320; 13.039; 13.080; 13.122; 13.164; 13.205; 13.247; 13.289; 13.331; 13.372; 13.414. 330; 13.456; 13.497; 13.539; 13.581; 13.623; 13.665; 13.706; 13.748; 13.790; 13.832. 340; 13.874; 13.915; 13.957; 13.999; 14.041; 14.083; 14.125; 14.167; 14.208; 14.250. 350; 14.292; 14.334; 14.376; 14.418; 14.460; 14.502; 14.544; 14.586; 14.628; 14.670. 360; 14.712; 14.754; 14.796; 14.838; 14.880; 14.922; 14.964; 15.006; 15.048; 15.090. 370; 15.132; 15.174; 15.216; 15.258; 15.300; 15.342; 15.394; 15.426; 15.468; 15.510. 380; 15.552; 15.594; 15.636; 15.679; 15.721; 15.763; 15.805; 15.847; 15.889; 15.931. 390; 15.974; 16.016; 16.058; 16.100; 16.142; 16.184; 16.227; 16.269; 16.311; 16.353. 400; 16.395; 16.438; 16.480; 16.522; 16.564; 16.607; 16.649; 16.691; 16.733; 16.776. 410; 16.818; 16.860; 16.902; 16.945; 16.987; 17.029; 17.072; 17.114; 17.156; 17.199. 420; 17.241; 17.283; 17.326; 17.368; 17.410; 17.453; 17.495; 17.537; 17.580; 17.622. 430; 17.664; 17.707; 17.749; 17.792; 17.834; 17.876; 17.919; 17.961; 18.004; 18.046. 440; 18.088; 18.131; 18.173; 18.216; 18.258; 18.301; 18.343; 18.385; 18.428; 18.470. 450; 18.513; 18.555; 18.598; 18.640; 18.683; 18.725; 18.768; 18.810; 18.853; 18.896. 460; 18.938; 18.980; 19.023; 19.065; 19.108; 19.150; 19.193; 19.235; 19.278; 19.320. 470; 19.363; 19.405; 19.448; 19.490; 19.533; 19.576; 19.618; 19.661; 19.703; 19.746. 480; 19.788; 19.831; 19.873; 19.916; 19.959; 20.001; 20.044; 20.086; 20.129; 20.172. 490; 20.214; 20.257; 20.299; 20.342; 20.385; 20.427; 20.470; 20.512; 20.555; 20.598. 温度℃; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 500; 20.640; 20.683; 20.725; 20.768; 20.811; 20.853; 20.896; 20.938; 20.981; 21.024. 510; 21.066; 21.109; 21.152; 21.194; 21.237; 21.280; 21.322; 21.365; 21.407; 21.450. 520; 21.493; 21.535; 21.578; 21.621; 21.663; 21.706; 21.749; 21.791; 21.834; 21.876. 530; 21.919; 21.962; 22.004; 22.047; 22.090; 22.132; 22.175; 22.218; 22.260; 22.303. 540; 22.346; 22.388; 22.431; 22.473; 22.516; 22.559; 22.601; 22.644; 22.687; 22.729. 550; 22.772; 22.815; 22.857; 22.900; 22.942; 22.985; 23.028; 23.070; 23.113; 23.156. 560; 23.198; 23.241; 23.284; 23.326; 23.369; 23.411; 23.454; 23.497; 23.539; 23.582. 570; 23.624; 23.667; 23.710; 23.752; 23.795; 23.837; 23.880; 23.923; 23.965; 24.008. 580; 24.050; 24.093; 24.136; 24.178; 24.221; 24.263; 24.306; 24.348; 24.391; 24.434. 590; 24.476; 24.519; 24.561; 24.604; 24.646; 24.689; 24.731; 24.774; 24.817; 24.859. 600; 24.902; 24.944; 24.987; 25.029; 25.072; 25.114; 25.157; 25.199; 25.242; 25.284. 610; 25.327; 25.369; 25.412; 25.454; 25.497; 25.539; 25.582; 25.624; 25.666; 25.709. 620; 25.751; 25.794; 25.836; 25.879; 25.921; 25.964; 26.006; 26.048; 26.091; 26.133. 630; 26.176; 26.218; 26.260; 26.303; 26.345; 26.387; 26.430; 26.472; 26.515; 26.557. 640; 26.599; 26.642; 26.684; 26.726; 26.769; 26.811; 26.853; 26.896; 26.938; 26.980. 650; 27.022; 27.065; 27.107; 27.149; 27.192; 27.234; 27.276; 27.318; 27.361; 27.403. 660; 27.445; 27.487; 27.529; 27.572; 27.614; 27.656; 27.698; 27.740; 27.783; 27.825. 670; 27.867; 27.909; 27.951; 27.993; 28.035; 28.078; 28.120; 28.162; 28.204; 28.246. 680; 28.288; 28.330; 28.372; 28.414; 28.456; 28.498; 28.540; 28.583; 28.625; 28.667. 690; 28.709; 28.751; 28.793; 28.835; 28.877; 28.919; 28.961; 29.002; 29.044; 29.086. 温度℃; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 700; 29.128; 29.170; 29.212; 29.264; 29.296; 29.338; 29.380; 29.422; 29.464; 29.505. 710; 29.547; 29.589; 29.631; 29.673; 29.715; 29.756; 29.798; 29.840; 29.882; 29.924. 720; 29.965; 30.007; 30.049; 30.091; 30.132; 30.174; 30.216; 20.257; 30.299; 30.341. 730; 30.383; 30.424; 30.466; 30.508; 30.549; 30.591; 30.632; 30.674; 30.716; 30.757. 740; 30.799; 30.840; 30.882; 30.924; 30.965; 31.007; 31.048; 31.090; 31.131; 31.173. 750; 31.214; 31.256; 31.297; 31.339; 31.380; 31.422; 31.463; 31.504; 31.546; 31.587. 760; 31.629; 31.670; 31.712; 31.753; 31.794; 31.836; 31.877; 31.918; 31.960; 32.001. 770; 32.042; 32.084; 32.125; 32.166; 32.207; 32.249; 32.290; 32.331; 32.372; 32.414. 780; 32.455; 32.496; 32.537; 32.578; 32.619; 32.661; 32.702; 32.743; 32.784; 32.825. 790; 32.866; 32.907; 32.948; 32.990; 33.031; 33.072; 33.113; 33.154; 33.195; 33.236. 800; 33.277; 33.318; 33.359; 33.400; 33.441; 33.482; 33.523; 33.564; 33.606; 33.645. 810; 33.686; 33.727; 33.768; 33.809; 33.850; 33.891; 33.931; 33.972; 34.013; 34.054. 820; 34.095; 34.136; 34.176; 34.217; 34.258; 34.299; 34.339; 34.380; 34.421; 34.461. 830; 34.502; 34.543; 34.583; 34.624; 34.665; 34.705; 34.746; 34.787; 34.827; 34.868. 840; 34.909; 34.949; 34.990; 35.030; 35.071; 35.111; 35.152; 35.192; 35.233; 35.273. 850; 35.314; 35.354; 35.395; 35.435; 35.476; 35.516; 35.557; 35.597; 35.637; 35.678. 860; 35.718; 35.758; 35.799; 35.839; 35.880; 35.920; 35.960; 36.000; 36.041; 36.081. 870; 36.121; 36.162; 36.202; 36.242; 36.282; 36.323; 36.363; 36.403; 36.443; 36.483. 880; 36.524; 36.564; 36.604; 36.644; 36.684; 36.724; 36.764; 36.804; 36.844; 36.885. 890; 36.925; 36.965; 37.005; 37.045; 37.085; 37.125; 37.165; 37.205; 37.245; 37.285. 温度℃; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 900; 37.325; 37.365; 37.405; 37.443; 37.484; 37.524; 37.564; 37.604; 37.644; 37.684. 910; 37.724; 37.764; 37.833; 37.843; 37.883; 37.923; 37.963; 38.002; 38.042; 38.082. 920; 38.122; 38.162; 38.201; 38.241; 38.281; 38.320; 38.360; 38.400; 38.439; 38.479. 930; 38.519; 38.558; 38.598; 38.638; 38.677; 38.717; 38.756; 38.796; 38.836; 38.875. 940; 38.915; 38.954; 38.994; 39.033; 39.073; 39.112; 39.152; 39.191; 39.231; 39.270. 950; 39.310; 39.349; 39.388; 39.428; 39.467; 39.507; 39.546; 39.585; 39.625; 39.664. 960; 39.703; 39.743; 39.782; 39.821; 39.861; 39.900; 39.939; 39.979; 40.018; 40.057. 970; 40.096; 40.136; 40.175; 40.214; 40.253; 40.292; 40.332; 40.371; 40.410; 40.449. 980; 40.488; 40.527; 40.566; 40.605; 40.645; 40.634; 40.723; 40.762; 40.801; 40.840. 990; 40.879; 40.918; 40.957; 40.996; 41.035; 41.074; 41.113; 41.152; 41.191; 41.230. 1000; 41.269; 41.308; 41.347; 41.385; 41.424; 41.463; 41.502; 41.541; 41.580; 41.619. 1010; 41.657; 41.696; 41.735; 41.774; 41.813; 41.851; 41.890; 41.929; 41.968; 42.006. 1020; 42.045; 42.084; 42.123; 42.161; 42.200; 42.239; 42.277; 42.316; 42.355; 42.393. 1030; 42.432; 42.470; 42.509; 42.548; 42.586; 42.625; 42.663; 42.702; 42.740; 42.779. 1040; 42.817; 42.856; 42.894; 42.933; 42.971; 43.010; 43.048; 43.087; 43.125; 43.164. 1050; 43.202; 43.240; 43.279; 43.317; 43.356; 43.394; 43.432; 43.471; 43.509; 43.547. 1060; 43.585; 43.624; 43.662; 43.700; 43.739; 43.777; 43.815; 43.853; 43.891; 43.930. 1070; 43.968; 44.006; 44.044; 44.082; 44.121; 44.159; 44.197; 44.235; 44.273; 44.311. 1080; 44.349; 44.387; 44.425; 44.463; 44.501; 44.539; 44.577; 44.615; 44.653; 44.691. 1090; 44.729; 44.767; 44.805; 44.843; 44.881; 44.919; 44.957; 44.995; 45.033; 45.070. 温度℃; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1100; 45.108; 45.146; 45.184; 45.222; 45.260; 45.297; 45.335; 45.373; 45.411; 45.448. 1110; 45.486; 45.524; 45.561; 45.599; 45.637; 45.675; 45.712; 45.750; 45.787; 45.825. 1120; 45.863; 45.900; 45.938; 45.975; 46.013; 46.051; 45.088; 46.126; 46.163; 46.201. 1130; 46.238; 46.275; 46.313; 46.350; 46.388; 46.425; 46.463; 46.500; 46.537; 46.575. 1140; 46.612; 46.649; 46.687; 46.724; 46.761; 46.799; 46.836; 46.873; 46.910; 46.948. 1150; 46.985; 47.022; 47.059; 47.096; 47.134; 47.171; 47.208; 47.245; 47.282; 47.319. 1160; 47.356; 47.393; 47.430; 47.468; 47.505; 47.542; 47.579; 47.616; 47.653; 47.689. 1170; 47.726; 47.7628; 47.800; 47.837; 47.874; 47.911; 47.948; 47.985; 48.021; 48.058. 1180; 48.095; 48.132; 48.169; 48.205; 48.242; 48.279; 48.316; 48.352; 48.389; 48.426. 1190; 48.462; 48.499; 48.536; 48.572; 48.609; 48.645; 48.682; 48.718; 48.755; 48.792. 1200; 48.828; 48.865; 48.901; 48.937; 48.974; 49.010; 49.047; 49.083; 49.120; 49.156. 1210; 49.192; 49.229; 49.265; 49.301; 49.338; 49.374; 49.410; 49.446; 49.483; 49.519. 1220; 49.555; 49.591; 49.627; 49.663; 49.700; 49.736; 49.772; 49.808; 49.844; 49.880. 1230; 49.916; 49.952; 49.988; 50.024; 50.060; 50.096; 50.132; 50.168; 50.204; 50.240. 1240; 50.276; 50.311; 50.347; 50.383; 50.419; 50.455; 50.491; 50.526; 50.562; 50.598. 1250; 50.633; 50.669; 50.705; 50.741; 50.776; 50.812; 50.847; 50.883; 50.919; 50.954. 1260; 50.990; 51.025; 51.061; 51.096; 51.132; 51.167; 51.203; 51.238; 51.274; 51.309. 1270; 51.344; 51.380; 51.415; 51.450; 51.486; 51.521; 51.556; 51.592; 51.627; 51.662. 1280; 51.697; 51.733; 51.768; 51.803; 51.836; 51.873; 51.908; 51.943; 51.979; 52.014. 1290; 52.049; 52.084; 52.119; 52.154; 52.189; 52.224; 52.259; 52.284; 52.329; 52.364. 温度℃; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1300; 52.398; 52.433; 52.468; 52.503; 52.538; 52.573; 52.608; 52.642; 52.677; 52.712. 1310; 52.747; 52.781; 52.816; 52.851; 52.886; 52.920; 52.955; 52.980; 53.024; 53.059. 1320; 53.093; 53.128; 53.162; 53.197; 53.232; 53.266; 53.301; 53.335; 53.370; 53.404. 1330; 53.439; 53.473; 53.507; 53.642; 53.576; 53.611; 53.645; 53.679; 53.714; 53.748. 1340; 53.782; 53.817; 53.851; 53.885; 53.926; 53.954; 53.988; 54.022; 54.057; 54.091. 1350; 54.125; 54.159; 54.193; 54.228; 54.262; 54.296; 54.330; 54.364; 54.398; 54.432. 1360; 54.466; 54.501; 54.535; 54.569; 54.603; 54.637; 54.671; 54.705; 54.739; 54.773. 1370; 54.807; 54.841; 54.875.

我公司专业生产定做各种型号的热电偶热电阻，欢迎新老客户来电咨询！电话：010-52882318 传真：010-56645828