T型热电偶标准：

T型热电偶又称铜-康铜热电偶(铜/镍铜热电偶,分度号T,测量范围-200~+350℃)，也是一种最佳的测量低温的廉金属的热电偶。它的正极（TP）是纯铜，负极（TN）为铜镍合金，称之为康铜，它与镍铬-康铜的康铜EN通用，与铁-康铜的康铜JN不能通用，尽管它们都叫康铜，铜-铜镍热电偶的测量温区为-200~350℃。

T型热电偶应用数据：

T型热电偶具有线性度好，热电动势较大，灵敏度较高，温度近似线性和复制性好，传热快，稳定性和均匀性较好，价格便宜等优点,特别在-200~0℃温区内使用，稳定性更好，年稳定性可小于±3μV，经低温检定可作为二等标准进行低温量值传递。 T型热电偶的正极铜在高温下抗氧化性能差，故使用温度上限受到限制。

由于各类型热电偶的热电特性不同，最好用在其线性段的范围内，同时各型热电偶还有使用的最高温度限值。

T型热电偶不同规格对应的最高温度（细的热电偶容易折断，且电偶直径越细，其所使用的温度越低）：

| 直径/mm | 使用最高温度（摄氏度） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 长期 | 短期 |
| 0.2-0.3 | 150 | 200 |
| 0.5-0.8 | 200 | 250 |
| 1.0-1.2 | 250 | 300 |
| 1.6-2.0 | 300 | 350 |